JULONG PLASTICS               产品应用手册

树脂   BR0G4

Wondel  Resin

产品定义： 阻燃增强PA6

产品等级：注塑级

产品特点：20%玻璃纤维阻燃增强尼龙6，

U L94V0级，提供了长期的热稳定性，具有

优良的机械性能和电性能。可提供全色产品。

同类产品：BASF  B3UG4  KR4460

DUPONT  FR73G20GW

主要用途：广泛用于制作交流接触器面板及壳体、低压电器护板、电器开关和接插件等。

典型注塑工艺：

| 物料干燥要求 | 鼓风烘箱: 100～120℃ 2-4小时 料斗式热风循环100～120℃ 3小时 真空烘箱100～120℃ 3小时 |
| --- | --- |
| 注塑工艺要求 |  |
| 注塑温度 | 入料段：230～240℃ 中间段：250～275℃ 射嘴段：255～270℃ |
| 注塑压力 | 70～110MPa |
| 保压压力 | 30～70 Mpa |
| 模具温度 | 700～100℃ |
| 背压 | 5～10 Mpa |
| 后处理 | 必要时在油或石蜡中退火，退火温度应高于使用温度10～20℃，时间按厚度不同约需10～60min的退火后应缓慢冷却。 |
| 附注 | 以上成型工艺视注塑机锁模压力、容量、模具设计、制品大小、形状等条件有所不同，仅供参考。一般建议厚制件采用较低的注射温度、稍大的注射压力，适当延长保压时间和冷却时间；大而薄的制件采用较高的注射温度，适当加快注射速度，缩短成型周期。 |

产品性能参数                                    Wondel®BR0G4

| 项目 | 测试标准 | 测试参数 | 典型性能 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械性能 拉伸强度 拉伸模量 断裂伸长率 弯曲强度 弯曲模量 悬臂量缺口冲击强度 简支梁无缺口冲击强度 洛氏硬度 热性能 热变形温度 维卡软化点 熔点 相对温度指数 物理性能 密度 灼烧残余 吸水率 熔体流动速率 模塑收缩率 电性能 表面电阻率 体积电阻率 介电强度 漏电起痕指数 阻燃性能 UL垂直燃烧试验 UL水平燃烧实验 氧指数 | ISO 527 ISO 527 ISO 527 ISO 178 ISO 178 ISO 180 ISO179 ISO2239/2 ISO75 ISO306 ISO3416 UL746B ISO1183 ISO1172 ISO62 IS01133 GB/T15585 IEC 60093 IEC 60093 IEC 60243 IEC112 UL-94 UL-94 ISO4589 | I型样条，50mm/min I型样条，1mm/min I型样条，50mm/min，标距50mm 23℃，20mm/min -20℃，20mm/min 23℃，2mm/min 23℃ -20℃ 23℃ 6mm，R标尺 0．45MPa，3.2mm,100mm跨距 1．80MPa，3.2mm,100mm跨距 热性能 机械性能 620℃ 275 ℃，2.16 Kg 平行方向 垂直方向 3mm 3．2mm 1．6mm | 115 - 3 175 - 5500 7 - 35 116 205 175 - 220 - - 1.35 20 6.5 - 0.3 0.9 1013 1015 20 350 V0 V0 - - | MPa MPa % MPa MPa MPa KJ/m2 KJ/m2 KJ/m2 HHR ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ g/cm3 % % g/10min % % Ώ Ώ·cm KV/mm V 级 级 级 % |